# VIVID-500（621）

## 聚羧酸超塑化剂（母液）

产品介绍

VIVID-500（621）聚羧酸超塑化剂(母液)是一种具有梳型结构的聚羧酸醚共聚物，对胶凝材料具有优良的保坍能力，在1-6h内能分解缓慢释放聚羧酸分子，显著改善拌合物的坍落度保持性能和泵送施工性能。

本产品具有如下特性：

- 优异的保坍性能，可提供长时间的坍落度保持性能；

- 不影响浆体初始流动度状态，在1-6h内保持浆体的高流动度，满足特定使用需求；

- 材料适应性广，对复杂组分体系敏感度较小；

应用领域

对保坍有长时间要求的预拌混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、预制混凝土以及各种高强、高性能混凝土和砂浆。

理化指标

| 性 能 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色至浅黄色液体 |
| 固含量(%) | 50.0±1.0 |
| pH值 | 5.0-8.0 |
| 密度/(g/cm³), 20℃ | 1.10±0.02 |
| 粘度/mPa.s, 20℃ | <600 |

使用推荐

与其他品种聚羧酸超塑化剂(母液)复合使用，在不影响减水率的情况下，提供长时间保坍性能，对凝结时间超长要求的可与缓凝剂复合使用。

包装与储存

包装：200 kg/桶、1000Kg/桶或根据客户要求。

储存：本产品应存放于专用仓库或固定的场所内，在2-40℃、原装密封和避免阳光直射的条件下，保质期为12个月。

安全信息

具体的安全信息请见安全数据卡

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。