# VIVID-200(WRA)

泌水抑制剂

产品介绍

VIVID-200(WRA)是一种聚合物高分子类溶剂，使用泌水抑制剂，可以有效抑制砂浆类或混凝土中自由水的析出，改善体系泌水性能，增加体系对水的敏感度，防止砂浆类或混凝土分层、扒底等不利于施工的缺点，改善施工和易性。本产品具有如下特性：

保水时间长，对于开放时间长的浆体也不易产生泌水；

显著减少体系泌水和离析，减少分层现象；

可快速分散，起效快（搅拌时间短）；

适用掺量范围广，相容适应性好，可单独使用或作为组分溶于与其它添加剂中；

应用领域

特别适用于高流动性的水泥基、石膏基和混凝土建筑材料，如：水泥基找平砂浆、石膏基自流平、

高性能混凝土等。

理化指标

| 性 能 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色至淡黄色液体 |
| 密度 (g/cm 3) | 1.00-1.20 |
| 溶解性(20℃) | 易溶解于水 |
| 粘度值/Mpa.S，20℃ | 800~1500 |
| PH（20℃ ） | 6.0~11.0 |

使用推荐

VIVID-200(WRA)可单独外掺使用，或作为调节组分溶于其它添加剂，实际掺量需根据不同的产品和应用进行调试测试确定。

包装与储存

包装：25kg桶或者1000kgIBC（液）包装。

储存：贮存于0-50°C阴凉干燥处，防止受潮，并有效储存一年。

安全信息

根据运输条例，产品属非危险品，具体的安全信息请见安全数据卡

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。